## Slide 1
1/1
View019
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 330
Date : 2014/01/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.25342 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.85 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 527 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3449
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 37.99 0.39 53.19 37.0117
Na K 1.041 1.11 0.35 1.08 1.0448
Mg K 1.253 1.75 0.30 1.61 1.5536
Al K 1.486 12.12 0.31 10.06 11.9676
Si K 1.739 35.96 0.36 28.68 36.0579
K K 3.312 4.76 0.62 2.73 5.5363
Ca K 3.690 0.79 0.75 0.44 0.9725
Fe K 6.398 5.52 2.10 2.22 5.8555
Total 100.00 100.00