## Slide 1
1/1
View007
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 250
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20700 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.18 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 405 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.4078
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 35.15 0.41 49.69 34.5343
F K 0.677 2.02 0.68 2.41 2.4657
Na K 1.041 2.68 0.37 2.63 2.5135
Mg K 1.253 1.84 0.32 1.71 1.5976
Al K 1.486 12.26 0.33 10.28 11.8676
Si K 1.739 34.19 0.38 27.53 33.8088
K K 3.312 4.70 0.65 2.72 5.4769
Ca K 3.690 0.86 0.78 0.48 1.0522
Fe K 6.398 6.29 2.19 2.55 6.6832
Total 100.00 100.00