## Slide 1
1/1
View009
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20759 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.20 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 403 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3778
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 35.81 0.38 51.05 34.6926
Na K 1.041 2.80 0.33 2.78 2.6505
Mg K 1.253 2.12 0.29 1.99 1.8546
Al K 1.486 11.71 0.30 9.90 11.4001
Si K 1.739 34.04 0.35 27.64 34.0935
K K 3.312 5.24 0.59 3.06 6.1961
Ca K 3.690 1.29 0.71 0.73 1.5971
Fe K 6.398 7.00 1.98 2.86 7.5153
Total 100.00 100.00