## Slide 1
1/1
View010
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 300
Date : 2014/01/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.20795 nA
PHA mode : T3
Real Time : 102.08 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 2 %
Counting Rate: 393 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.3752
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
O K 0.525 35.64 0.40 51.03 35.1133
Na K 1.041 1.11 0.37 1.10 1.0322
Mg K 1.253 2.25 0.31 2.12 1.9878
Al K 1.486 12.65 0.32 10.74 12.3441
Si K 1.739 35.18 0.38 28.69 34.9154
K K 3.312 5.04 0.64 2.95 5.8849
Ca K 3.690 0.24 0.78 0.14 0.2994
Fe K 6.398 7.89 2.16 3.24 8.4229
Total 100.00 100.00