## Slide 1
1/1
View000
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 50
Date : 2016/11/03
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80085 nA
PHA mode : T3
Real Time : 104.96 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 4 %
Counting Rate: 938 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1812
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 2.51 0.06 11.91 C 2.51 0.00 0.9945
O 35.62
Na K 1.041 0.34 0.12 0.43 Na2O 0.46 0.16 0.3835
Mg K 1.253 6.51 0.12 15.23 MgO 10.79 2.89 7.3284
Al K 1.486 5.64 0.14 5.95 Al2O3 10.66 2.25 7.1128
Si K 1.739 11.43 0.17 23.14 SiO2 24.44 4.39 16.5858
S K 2.307 0.52 0.18 0.93 SO3 1.31 0.18 0.9148
Cl K 2.621 0.93 0.08 1.50 Cl 0.93 0.00 1.7170
K K 3.312 0.16 0.14 0.11 K2O 0.19 0.04 0.3032
Ca K 3.690 8.22 0.20 11.67 CaO 11.50 2.21 16.8633
Ti K 4.508 2.66 0.31 3.16 TiO2 4.43 0.60 4.5714
Mn K 5.894 2.29 0.47 2.37 MnO 2.96 0.45 3.8275
Fe K 6.398 23.16 0.52 23.60 FeO 29.80 4.47 39.3977
Total 100.00 100.00 100.00 17.64