## Slide 1
1/1
View004
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 270
Date : 2016/11/03
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80026 nA
PHA mode : T3
Real Time : 115.62 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 13 %
Counting Rate: 2824 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2090
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 6.47 0.18 26.17 C 6.47 0.00 2.5481
O 38.51
Na K 1.041 0.85 0.29 0.90 Na2O 1.15 0.37 1.2217
Mg K 1.253 7.61 0.28 15.21 MgO 12.61 3.12 10.7129
Al K 1.486 4.84 0.34 4.36 Al2O3 9.15 1.79 7.3815
Si K 1.739 19.97 0.41 34.56 SiO2 42.72 7.09 34.7087
S K 2.307 0.06 0.46 0.09 SO3 0.15 0.02 0.1186
Cl K 2.621 0.22 0.22 0.30 Cl 0.22 0.00 0.4588
K K 3.312 2.56 0.37 1.59 K2O 3.08 0.65 5.5962
Ca K 3.690 1.00 0.51 1.22 CaO 1.40 0.25 2.3136
Fe K 6.398 17.91 1.35 15.59 FeO 23.04 3.20 34.9400
Total 100.00 100.00 100.00 16.49