## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 370
Date : 2016/11/03
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79900 nA
PHA mode : T3
Real Time : 114.75 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 12 %
Counting Rate: 2675 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2360
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 8.22 0.12 33.30 C 8.22 0.00 3.4919
O 27.21
Na K 1.041 0.49 0.35 0.52 Na2O 0.66 0.30 0.4104
Mg K 1.253 3.45 0.33 6.92 MgO 5.73 2.01 3.0382
Al K 1.486 2.63 0.36 2.37 Al2O3 4.97 1.38 2.7674
Si K 1.739 6.64 0.40 11.51 SiO2 14.21 3.34 8.4374
S K 2.307 0.02 0.40 0.03 SO3 0.05 0.01 0.0305
Cl K 2.621 0.16 0.19 0.22 Cl 0.16 0.00 0.2743
K K 3.312 0.29 0.32 0.18 K2O 0.35 0.11 0.5246
Ca K 3.690 1.71 0.45 2.08 CaO 2.40 0.60 3.2497
Fe K 6.398 49.17 1.19 42.86 FeO 63.26 12.43 77.7758
Total 100.00 100.00 100.00 20.16