## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 370
Date : 2016/11/03
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79734 nA
PHA mode : T3
Real Time : 114.52 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 12 %
Counting Rate: 2615 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2138
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 4.62 0.15 20.29 C 4.62 0.00 1.8307
O 34.95
Na K 1.041 0.95 0.30 1.09 Na2O 1.28 0.45 1.0949
Mg K 1.253 7.15 0.29 15.50 MgO 11.85 3.23 8.3129
Al K 1.486 5.07 0.34 4.95 Al2O3 9.58 2.06 6.5970
Si K 1.739 13.87 0.39 26.04 SiO2 29.67 5.42 21.0048
S K
Cl K 2.621 0.31 0.20 0.46 Cl 0.31 0.00 0.5939
K K 3.312 0.39 0.33 0.26 K2O 0.47 0.11 0.7948
Ca K 3.690 1.47 0.46 1.93 CaO 2.06 0.40 3.1718
Fe K 6.398 31.21 1.21 29.47 FeO 40.16 6.14 56.5992
Total 100.00 100.00 100.00 17.83