## Slide 1
1/1
View005
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2016/11/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80013 nA
PHA mode : T3
Real Time : 107.89 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 7 %
Counting Rate: 1571 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2249
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 55.75 0.07 86.78 C 55.75 0.00 44.4822
O 20.16
Na K 1.041 0.68 0.16 0.28 Na2O 0.91 0.56 1.3860
Mg K 1.253 1.80 0.16 1.38 MgO 2.98 1.41 3.4715
Al K 1.486 3.41 0.20 1.18 Al2O3 6.45 2.41 7.2326
Si K 1.739 11.05 0.24 7.36 SiO2 23.65 7.49 25.6432
S K 2.307 0.66 0.28 0.38 SO3 1.64 0.39 1.6551
Cl K 2.621 0.26 0.14 0.14 Cl 0.26 0.00 0.6772
Ca K 3.690 3.11 0.34 1.45 CaO 4.35 1.48 8.5297
Fe K 6.398 3.12 0.94 1.04 FeO 4.01 1.06 6.9224
Total 100.00 100.00 100.00 14.80