## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 800
Date : 2016/11/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80105 nA
PHA mode : T3
Real Time : 110.12 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 9 %
Counting Rate: 1863 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standard Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2862
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
O 31.45
Na K 1.041 1.19 0.24 2.24 Na2O 1.61 0.63 0.9936
Mg K 1.253 3.20 0.21 11.41 MgO 5.31 1.61 2.5802
Al K 1.486 5.18 0.23 8.31 Al2O3 9.79 2.34 4.3836
Si K 1.739 16.87 0.27 51.99 SiO2 36.09 7.33 14.5978
K K 3.312 0.32 0.22 0.35 K2O 0.38 0.10 0.2980
Ca K 3.690 6.33 0.30 13.67 CaO 8.85 1.93 6.2294
Ti K 4.508 0.85 0.43 1.53 TiO2 1.41 0.22 0.7556
Fe K 6.398 6.77 0.64 10.50 FeO 8.71 1.48 6.0096
Total 72.16 100.00 72.16 15.64