## Slide 1
1/1
View000
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 950
Date : 2016/11/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80442 nA
PHA mode : T3
Real Time : 111.29 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 10 %
Counting Rate: 2103 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2016
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 15.44 0.09 47.59 C 15.44 0.00 7.7899
O 31.86
Na K 1.041 1.08 0.21 0.87 Na2O 1.46 0.57 1.3477
Mg K 1.253 2.58 0.21 3.94 MgO 4.29 1.28 3.1447
Al K 1.486 3.54 0.25 2.43 Al2O3 6.70 1.58 4.8817
Si K 1.739 12.49 0.30 16.46 SiO2 26.71 5.36 19.4910
K K 3.312 0.23 0.26 0.11 K2O 0.28 0.07 0.4492
Ca K 3.690 26.36 0.38 24.35 CaO 36.88 7.93 52.5660
Fe K 6.398 6.41 1.06 4.25 FeO 8.25 1.38 10.3298
Total 100.00 100.00 100.00 18.17