## Slide 1
1/1
View001
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,200
Date : 2016/11/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79887 nA
PHA mode : T3
Real Time : 115.53 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 13 %
Counting Rate: 2769 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standard Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.3023
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
O 39.21
Na K 1.041 0.81 0.37 1.15 Na2O 1.09 0.35 0.7294
Mg K 1.253 11.97 0.32 32.25 MgO 19.85 4.82 10.2638
Al K 1.486 3.88 0.40 4.71 Al2O3 7.34 1.41 3.0996
Si K 1.739 21.90 0.45 51.06 SiO2 46.84 7.64 18.5064
K K 3.312 0.13 0.37 0.11 K2O 0.15 0.03 0.1157
Ca K 3.690 2.83 0.49 4.62 CaO 3.96 0.69 2.7318
Fe K 6.398 5.20 1.05 6.10 FeO 6.69 0.91 4.5689
Total 85.92 100.00 85.92 15.85