## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 140
Date : 2016/11/05
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79821 nA
PHA mode : T3
Real Time : 119.13 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3392 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2189
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 25.16 0.18 61.38 C 25.16 0.00 13.2312
O 32.92
Na K 1.041 0.56 0.29 0.36 Na2O 0.76 0.28 1.0555
Mg K 1.253 9.86 0.30 11.88 MgO 16.34 4.73 17.7551
Al K 1.486 3.47 0.38 1.88 Al2O3 6.56 1.50 6.3645
Si K 1.739 17.14 0.46 17.88 SiO2 36.67 7.12 35.6681
K K 3.312 0.01 0.43 0.00 K2O 0.01 0.00 0.0290
Ca K 3.690 4.35 0.60 3.18 CaO 6.09 1.27 11.5633
Ti K 4.508 0.03 0.95 0.02 TiO2 0.05 0.01 0.0716
Mn K 5.894 0.00 1.45 0.00 MnO 0.01 0.00 0.0093
Fe K 6.398 6.49 1.61 3.41 FeO 8.35 1.36 14.2524
Total 100.00 100.00 100.00 16.27