## Slide 1
1/1
View001
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 850
Date : 2016/11/04
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80431 nA
PHA mode : T3
Real Time : 117.91 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3158 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standard Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2870
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
O 48.73
Na K
Mg K 1.253 17.08 0.38 36.41 MgO 28.32 5.54 14.7903
Al K 1.486 4.33 0.47 4.16 Al2O3 8.18 1.26 3.4040
Si K 1.739 26.85 0.54 49.54 SiO2 57.43 7.53 22.5296
Ca K 3.690 2.68 0.58 3.46 CaO 3.75 0.53 2.5849
Fe K 6.398 6.93 1.24 6.43 FeO 8.92 0.98 6.0924
Total 106.59 100.00 106.59 15.84