## Slide 1
1/1
View011
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 90
Date : 2016/10/26
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79948 nA
PHA mode : T3
Real Time : 118.24 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3091 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1098
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 2.23 0.03 12.14 C 2.23 0.00 0.6459
O 40.69
F K 0.677 1.35 0.05 4.66 F 1.35 0.00 2.5415
Si K 1.739 0.33 0.06 0.77 SiO2 0.71 0.11 0.4901
S K 2.307 20.19 0.06 41.19 SO3 50.41 5.94 37.3872
Fe K 6.398 35.21 0.20 41.24 FeO 45.30 5.95 58.9353
Total 100.00 100.00 100.00 12.00