## Slide 1
1/1
View008
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,600
Date : 2016/10/19
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.78713 nA
PHA mode : T3
Real Time : 99.33 sec
Live Time : 85.32 sec
Dead Time : 13 %
Counting Rate: 2902 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1657
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.91 0.16 18.54 C 3.91 0.00 1.4187
O 43.69
Na K 1.041 0.93 0.21 1.15 Na2O 1.25 0.35 1.5117
Mg K 1.253 1.52 0.21 3.57 MgO 2.53 0.55 2.3800
Al K 1.486 10.11 0.24 10.67 Al2O3 19.10 3.29 17.7629
Si K 1.739 25.76 0.32 52.20 SiO2 55.10 8.06 47.4326
S K 2.307 0.22 0.38 0.39 SO3 0.55 0.06 0.4277
Cl K 2.621 0.20 0.18 0.32 Cl 0.20 0.00 0.4199
K K 3.312 4.21 0.30 3.06 K2O 5.07 0.95 9.2833
Ca K 3.690 2.95 0.42 4.20 CaO 4.13 0.65 6.8237
Mn K 5.894 0.17 0.99 0.18 MnO 0.22 0.03 0.3333
Fe K 6.398 5.14 1.10 5.24 FeO 6.61 0.81 10.0864
Ba L 4.464 1.19 1.08 0.49 BaO 1.33 0.08 2.1199
Tl M
Total 100.00 100.00 100.00 14.82