## Slide 1
1/1
View013
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 5,500
Date : 2016/10/21
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80019 nA
PHA mode : T3
Real Time : 118.40 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3213 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1756
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.34 0.23 16.15 C 3.34 0.00 1.1502
O 46.07
Na K 1.041 2.26 0.26 2.85 Na2O 3.04 0.82 3.9228
Mg K 1.253 1.55 0.27 3.69 MgO 2.56 0.53 2.5392
Al K 1.486 10.05 0.31 10.81 Al2O3 18.98 3.10 18.6620
Si K 1.739 25.18 0.41 52.06 SiO2 53.86 7.47 49.2022
S K 2.307 2.83 0.48 5.13 SO3 7.08 0.74 5.9039
Cl K 2.621 0.34 0.23 0.55 Cl 0.34 0.00 0.7321
K K 3.312 0.25 0.39 0.18 K2O 0.30 0.05 0.5754
Ca K 3.690 0.62 0.53 0.90 CaO 0.87 0.13 1.5342
Fe K 6.398 7.27 1.40 7.56 FeO 9.35 1.08 15.2801
Ba L 4.464 0.26 1.37 0.11 BaO 0.29 0.02 0.4979
Total 100.00 100.00 100.00 13.94