## Slide 1
1/1
View005
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 3,000
Date : 2016/10/15
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.82845 nA
PHA mode : T3
Real Time : 119.34 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 16 %
Counting Rate: 3426 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1692
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 4.51 0.18 20.62 C 4.51 0.00 1.6300
O 45.55
Na K 1.041 1.41 0.22 1.68 Na2O 1.90 0.52 2.4939
Mg K 1.253 1.83 0.22 4.13 MgO 3.03 0.63 3.0784
Al K 1.486 10.02 0.26 10.19 Al2O3 18.94 3.13 18.8943
Si K 1.739 28.09 0.34 54.86 SiO2 60.09 8.43 55.3412
S K 2.307 0.24 0.41 0.41 SO3 0.61 0.06 0.4979
K K 3.312 1.57 0.32 1.10 K2O 1.89 0.34 3.6498
Ca K 3.690 0.64 0.45 0.88 CaO 0.90 0.14 1.5835
Ti K 4.508 0.63 0.70 0.72 TiO2 1.06 0.11 1.3310
Fe K 6.398 5.50 1.18 5.40 FeO 7.08 0.83 11.5001
Total 100.00 100.00 100.00 14.19