## Slide 1
1/1
View009
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 400
Date : 2016/10/17
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79770 nA
PHA mode : T3
Real Time : 113.07 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 11 %
Counting Rate: 2367 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2183
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 5.00 0.15 25.03 C 5.00 0.00 1.9585
O 39.61
Na K 1.041 1.70 0.22 2.22 Na2O 2.29 0.72 2.6635
Mg K 1.253 1.73 0.23 4.27 MgO 2.86 0.69 2.4622
Al K 1.486 8.93 0.27 9.94 Al2O3 16.87 3.21 14.2345
Si K 1.739 19.90 0.34 42.59 SiO2 42.58 6.87 34.7035
S K 2.307 3.20 0.38 5.99 SO3 7.98 0.97 6.3372
Cl K 2.621 0.38 0.18 0.65 Cl 0.38 0.00 0.7930
K K 3.312 1.15 0.30 0.88 K2O 1.39 0.29 2.5854
Ca K 3.690 0.35 0.41 0.52 CaO 0.49 0.08 0.8417
Ba L 4.464 18.05 1.05 7.90 BaO 20.16 1.27 33.4204
Total 100.00 100.00 100.00 14.09