## Slide 1
1/1
View002
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,000
Date : 2016/10/24
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80048 nA
PHA mode : T3
Real Time : 109.91 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 9 %
Counting Rate: 1840 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2375
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 9.97 0.27 36.59 C 9.97 0.00 3.5229
O 41.59
F K 0.677 3.37 0.66 7.81 F 3.37 0.00 4.7675
Na K 1.041 0.34 0.40 0.33 Na2O 0.46 0.14 0.4815
Mg K 1.253 0.32 0.40 0.57 MgO 0.52 0.12 0.4335
Al K 1.486 2.60 0.45 2.12 Al2O3 4.92 0.89 4.1163
Si K 1.739 4.36 0.55 6.84 SiO2 9.32 1.43 7.8078
S K 2.307 17.41 0.60 23.93 SO3 43.47 5.01 36.1798
K K 3.312 0.43 0.54 0.24 K2O 0.52 0.10 0.8917
Ca K 3.690 19.61 0.76 21.57 CaO 27.44 4.52 41.7990
Total 100.00 100.00 100.00 12.22