## Slide 1
1/1
View007
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 1,900
Date : 2016/10/25
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80145 nA
PHA mode : T3
Real Time : 114.38 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 12 %
Counting Rate: 2547 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1755
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.50 0.08 17.08 C 3.50 0.00 1.0965
O 42.79
F K 0.677 1.99 0.13 6.16 F 1.99 0.00 3.7727
Na K 1.041 0.34 0.12 0.43 Na2O 0.46 0.13 0.4148
Mg K 1.253 0.67 0.11 1.61 MgO 1.11 0.25 0.8281
Al K 1.486 3.21 0.12 3.49 Al2O3 6.06 1.07 4.7037
Si K 1.739 8.87 0.15 18.53 SiO2 18.98 2.84 15.0410
S K 2.307 14.98 0.16 27.41 SO3 37.41 4.19 29.7894
Cl K 2.621 0.12 0.08 0.19 Cl 0.12 0.00 0.2210
K K 3.312 1.26 0.14 0.94 K2O 1.51 0.29 2.5617
Ca K 3.690 1.81 0.19 2.64 CaO 2.53 0.40 3.9105
Mn K 5.894 0.06 0.45 0.07 MnO 0.08 0.01 0.1103
Fe K 6.398 20.42 0.50 21.45 FeO 26.26 3.28 37.5504
Total 100.00 100.00 100.00 12.46