## Slide 1
1/1
View013
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 6,500
Date : 2016/10/30
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79953 nA
PHA mode : T3
Real Time : 46.63 sec
Live Time : 40.43 sec
Dead Time : 12 %
Counting Rate: 2693 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.2073
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
O 43.92
Na K 1.041 1.20 0.30 1.76 Na2O 1.62 0.46 1.7279
Mg K 1.253 1.38 0.25 3.81 MgO 2.28 0.49 1.9323
Al K 1.486 9.56 0.29 11.93 Al2O3 18.06 3.10 15.4304
Si K 1.739 24.04 0.37 57.69 SiO2 51.44 7.49 41.6014
S K
K K 3.312 2.32 0.34 2.00 K2O 2.79 0.52 4.9495
Ca K 3.690 2.31 0.47 3.89 CaO 3.23 0.50 5.2147
Ti K 4.508 2.43 0.73 3.42 TiO2 4.05 0.44 4.6651
Fe K 6.398 12.85 1.23 15.50 FeO 16.53 2.01 24.4787
Zn K
Total 100.00 100.00 100.00 15.01