## Slide 1
1/1
View026
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 150
Date : 2016/10/30
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79984 nA
PHA mode : T3
Real Time : 76.31 sec
Live Time : 70.11 sec
Dead Time : 7 %
Counting Rate: 1653 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.2738
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
B K
C K 0.277 19.46 0.07 29.23 13.0165
O K 0.525 50.24 0.30 56.63 39.9925
Na K 1.041 0.35 0.21 0.28 0.3373
Mg K 1.253 0.49 0.17 0.36 0.4693
Al K 1.486 0.70 0.17 0.47 0.7863
Si K 1.739 3.18 0.17 2.04 4.1969
P K 2.013 0.02 0.18 0.01 0.0230
S K 2.307 0.08 0.16 0.04 0.1201
K K 3.312 0.09 0.27 0.04 0.1504
Ca K 3.690 21.08 0.34 9.49 35.2581
Mn K 5.894 4.06 0.94 1.33 5.2942
Fe K 6.398 0.27 1.04 0.09 0.3555
Ba L
Total 100.00 100.00