## Slide 1
1/1
View004
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 43
Date : 2016/11/01
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79828 nA
PHA mode : T3
Real Time : 46.71 sec
Live Time : 40.22 sec
Dead Time : 13 %
Counting Rate: 2761 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1996
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.42 0.16 16.67 C 3.42 0.00 1.2024
O 44.83
Na K 1.041 1.30 0.20 1.66 Na2O 1.75 0.48 2.0483
Mg K 1.253 1.04 0.21 2.50 MgO 1.72 0.37 1.5640
Al K 1.486 8.20 0.24 8.90 Al2O3 15.49 2.60 14.0498
Si K 1.739 20.21 0.31 42.14 SiO2 43.23 6.16 37.1403
S K 2.307 5.71 0.36 10.43 SO3 14.26 1.53 11.4278
K K 3.312 1.68 0.29 1.26 K2O 2.03 0.37 3.6843
Ca K 3.690 7.71 0.41 11.26 CaO 10.78 1.65 17.7373
Fe K 6.398 4.28 1.07 4.49 FeO 5.50 0.66 8.2840
Ba L 4.464 1.63 1.06 0.70 BaO 1.82 0.10 2.8619
Total 100.00 100.00 100.00 13.91