## Slide 1
1/1
View001
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 3,000
Date : 2016/11/01
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80035 nA
PHA mode : T3
Real Time : 122.98 sec
Live Time : 100.00 sec
Dead Time : 18 %
Counting Rate: 3931 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis(Oxide)
Fitting Coefficient : 0.1163
Total Oxide : 24.0
Element (keV) Mass% Error% Mol% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 3.66 0.05 19.36 C 3.66 0.00 1.1050
O 43.47
Na K 1.041 0.17 0.07 0.24 Na2O 0.23 0.07 0.1994
Mg K 1.253 0.18 0.07 0.47 MgO 0.30 0.07 0.2124
Al K 1.486 1.06 0.07 1.24 Al2O3 1.99 0.35 1.4869
Si K 1.739 4.77 0.08 10.77 SiO2 10.20 1.50 7.9824
S K 2.307 19.83 0.09 39.24 SO3 49.51 5.46 40.0124
K K 3.312 0.28 0.08 0.23 K2O 0.34 0.06 0.5661
Ca K 3.690 0.34 0.11 0.53 CaO 0.47 0.07 0.7247
Fe K 6.398 23.45 0.28 26.64 FeO 30.17 3.71 42.9853
Ba L 4.464 2.80 0.27 1.29 BaO 3.13 0.18 4.7254
Total 100.00 100.00 100.00 11.47