## Slide 1
1/1
View000
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 75
Date : 2016/11/01
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.79967 nA
PHA mode : T3
Real Time : 89.05 sec
Live Time : 75.04 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3256 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.2140
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 7.38 0.07 23.36 2.2886
O K 0.525 16.82 0.10 39.97 18.8459
Na K 1.041 0.37 0.14 0.61 0.2495
Mg K 1.253 0.16 0.13 0.25 0.0948
Al K 1.486 1.19 0.13 1.68 0.8118
Si K 1.739 3.07 0.13 4.15 2.5642
S K 2.307 10.65 0.10 12.63 11.7658
K K 3.312 0.19 0.17 0.19 0.2402
Ca K 3.690 0.30 0.19 0.28 0.4108
Fe K 6.398 0.75 0.59 0.51 0.8193
Ba L 4.464 59.13 0.64 16.37 61.9091
Total 100.00 100.00