## Slide 1
1/1
View000
Title : IMG1
---------------------------
Instrument : JCM-5700
Volt : 15.00 kV
Mag. : x 75
Date : 2016/11/01
Pixel : 1024 x 768
Acquisition Parameter
Instrument : JCM-5700
Acc. Voltage : 15.0 kV
Probe Current: 0.80060 nA
PHA mode : T3
Real Time : 37.03 sec
Live Time : 31.16 sec
Dead Time : 15 %
Counting Rate: 3203 cps
Energy Range : 0 - 20 keV
ZAF Method Standardless Quantitative Analysis
Fitting Coefficient : 0.1799
Element (keV) Mass% Error% Atom% Compound Mass% Cation K
C K 0.277 5.15 0.25 9.09 0.8871
O K 0.525 38.10 0.21 50.49 38.5404
Na K 1.041 1.38 0.19 1.28 1.3673
Mg K 1.253 1.60 0.16 1.40 1.4823
Al K 1.486 10.48 0.16 8.24 10.8029
Si K 1.739 33.44 0.19 25.24 35.5587
S K 2.307 0.15 0.20 0.10 0.1586
Cl K 2.621 0.33 0.24 0.20 0.3780
K K 3.312 3.06 0.33 1.66 3.7671
Ca K 3.690 0.62 0.39 0.33 0.8027
Fe K 6.398 4.92 1.11 1.87 5.4808
Ba L 4.464 0.76 1.26 0.12 0.7741
Total 100.00 100.00